样品描述及说明

- 主检组件型号、额定电气参数和关键件清单： 组件型号; Voc [V]; Vmp [V]; Isc [A]; Imp [A]; Pmax [W]; 系统电压 [V]; 额定熔断电流 [A]. SYMN144TBD565; 50.87; 42.14; 14.19; 13.41; 565; 1500; 30. 主检组件关键件清单. 部件名称; 使用位置; 材料、型号、规格; 制造商或生产厂. 表面材料; 组件正面; 超白压花镀膜钢化玻璃 2272*1128*2.0mm; 中国南玻集团股份有限公司. 封装材料; 电池与玻璃间; 高透POE胶膜/Cybright T22H/克重400g/m2; 苏州赛伍应用技术股份有限公司. 电池与背板间; 高透EVA胶膜/ Cybright T11/克重400g/m2; 苏州赛伍应用技术股份有限公司. 电池片; /; N型单晶硅Topcon /SYCN182T16/182*91mm±0.25mm/155±20μm; 三一硅能（株洲）有限公司. 背面材料; 组件背面; 超白压花镀釉钢化玻璃 2272*1128*2.0mm; 中国南玻集团股份有限公司. 接线盒; 组件背面; Z8-CBPO/TUV/1500V/IP68; 江苏泽润新能科技股份有限公司. 电缆线; 电缆线; 62930 IEC 131 1 x 4.0mm2; 江苏泽润新能科技股份有限公司. 连接器; 接插件; Z4S-abcd; 江苏泽润新能科技股份有限公司. 二极管; 旁路二极管; 35SQ045; 江苏泽润新能科技股份有限公司. 涂锡铜带; 焊带（主栅连接）; Sn60Pb40/ Ø= 0.26±0.01mm; 常州盛悦金属新材料有限公司. 汇流带（各串连接和引出线）; Sn60Pb40/ 0.3mm x 6.0mm 0.3mm x 4.0mm; 常州盛悦金属新材料有限公司. 主栅焊接方式; 自动焊接; /. 密封胶; 背板和接线盒 划口连接处; 密封硅胶/1527; 富乐（苏州）新材料有限公司. 接线盒内部; 灌封胶/1533; 富乐（苏州）新材料有限公司. 边框四周; 密封硅胶/1527; 富乐（苏州）新材料有限公司. 边框; /; 铝合金，牌号6005-T6, 银白，厚度30mm; 常熟东能光伏科技有限公司. 助焊剂; 焊接过程; 型号CX700; 珠海长先新材料科技股份有限公司. 定位胶带; 串间定位; 高温定位胶带，D60F6-2; 苏州融智电子科技有限公司.

样品描述及说明

- 组件额定电气参数： 组件型号; Voc [V]; Vmp [V]; Isc [A]; Imp [A]; Pmax [W]; 系统电压 [V]; 额定熔断电流 [A]. SYMN156TBD615; 55.53; 46.80; 13.72; 13.14; 615; 1500; 30. SYMN156TBD620; 55.67; 46.97; 13.78; 13.20; 620; 1500; 30. SYMN156TBD625; 55.81; 47.14; 13.84; 13.26; 625; 1500; 30. SYMN156TBD630; 55.95; 47.30; 13.90; 13.32; 630; 1500; 30. SYMN156TBD635; 56.09; 47.47; 13.96; 13.38; 635; 1500; 30. SYMN144TBD555; 50.47; 41.84; 14.07; 13.29; 555; 1500; 30. SYMN144TBD560; 50.67; 41.95; 14.13; 13.35; 560; 1500; 30. SYMN144TBD565; 50.87; 42.14; 14.19; 13.41; 565; 1500; 30. SYMN144TBD570; 51.07; 42.29; 14.25; 13.48; 570; 1500; 30. SYMN144TBD575; 51.27; 42.44; 14.31; 13.55; 575; 1500; 30. SYMN144TBD580; 51.47; 42.59; 14.37; 13.62; 580; 1500; 30. SYMN120TBD455; 41.88; 34.55; 13.91; 13.17; 455; 1500; 30. SYMN120TBD460; 42.05; 34.72; 13.99; 13.25; 460; 1500; 30. SYMN120TBD465; 42.22; 34.89; 14.07; 13.33; 465; 1500; 30. SYMN120TBD470; 42.38; 35.05; 14.15; 13.41; 470; 1500; 30. SYMN120TBD475; 42.54; 35.21; 14.23; 13.49; 475; 1500; 30. SYMN108TBD415; 37.92; 31.32; 13.99; 13.25; 420; 1500; 30. SYMN108TBD420; 38.11; 31.51; 14.07; 13.33; 420; 1500; 30. SYMN108TBD425; 38.30; 31.70; 14.15; 13.41; 425; 1500; 30. SYMN108TBD430; 38.49; 31.88; 14.23; 13.49; 430; 1500; 30. SYMN108TBD435; 38.68; 32.06; 14.31; 13.57; 435; 1500; 30.

样品描述及说明

- 型号差异说明： - SYMN156TBDxxx (xxx=615,620,625,630,635); - SYMN144TBDxxx (xxx=555,560,565,570,575,580); - SYMN120TBDxxx (xxx=455,460,465,470,475); - SYMN108TBDxxx (xxx=415,420,425,430,435); 系列序号; 电池片尺寸（mm*mm）; 电池片数量(片); 组件尺寸（mm*mm*mm）. a); 182*91; 156; 2465*1134*30. b); 182*91; 144; 2278*1134*30. c); 182*91; 120; 1903*1134*30. d); 182*91; 108; 1722*1134*30. 主测型号和覆盖型号差异如下： 系列a)-e)之间差异为型号命名、额定功率、电池片数量和组件面积，其他关键件材料和生产工艺完全相同.

样品描述及说明

- 样品铭牌：（需中文铭牌）

附表1：关键件清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格/材料 |  | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面材料 | 厚度2.0mm | 超白压花镀膜钢化玻璃/2272*1128*2.0mm |  | 中国南玻集团股份有限公司 | / |
| 2 | 表面材料 | 厚度2.0mm | 超白压花镀膜钢化玻璃/2272*1128*2.0mm |  | 中国建材桐城新能源材料有限公司 |  |
| 3 | 表面材料 | 厚度2.0mm | 超白压花镀膜钢化玻璃/2272*1128*2.0mm |  | 湖南旗滨光能科技有限公司 |  |
| 4 | 封装材料 | EP304 | 高透EPE胶膜/克重400g/m2 |  | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 电池片和玻璃间 |
|  |  | F406PS | 高透EVA胶膜/F806W/克重400g/m2 |  | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 电池片和背板间 |
| 5 | 封装材料 | S102 | 高透POE胶膜/克重400g/m2 |  | 江苏鹿山新材料有限公司 | 电池片和玻璃间 |
| 6 |  | EV1050G2 | 高透EVA胶膜/克重400g/m2 |  | 江苏鹿山新材料有限公司 | 电池片和背板间 |
| 7 | 封装材料 | Cybright T22H | 高透POE胶膜/克重400g/m2 |  | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 电池片和玻璃间 |
| 8 |  | Cybright T11 | 高透EVA胶膜/克重400g/m2 |  | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 电池片和背板间 |
| 9 | 电池片 | SYCN182T16 | N型单晶硅Topcon /182*91mm±0.25mm/155±20μm |  | 三一硅能（株洲）有限公司 | / |
| 10 | 背面材料 | 厚度2.0mm | 超白压花镀釉钢化玻璃 2272*1128*2.0mm |  | 中国南玻集团股份有限公司 |  |
| 11 | 背面材料 | 厚度2.0mm | 超白压花镀釉钢化玻璃 2272*1128*2.0mm |  | 中国建材桐城新能源材料有限公司 |  |
| 12 | 背面材料 | 厚度2.0mm | 超白压花镀釉钢化玻璃 2272*1128*2.0mm |  | 湖南旗滨光能科技有限公司 |  |
| 13 | 接线盒 | Z8-CBWO | Z8-CBWO/TUV/1500V/IP68 |  | 江苏泽润新能科技股份有限公司 |  |
| 14 | 电缆线 | 62930 IEC 131 1 x 4,0mm2 | 62930 IEC 131 1 x 4,0mm2 |  | 江苏泽润新能科技股份有限公司 |  |
| 15 | 连接器 | Z4S-abcd | Z4S-abcd |  | 江苏泽润新能科技股份有限公司 | TUV证书编号: R50537484 |
| 16 | 旁路二极管 | 35SQ045 |  | 3个35SQ045 | 江苏泽润新能科技股份有限公司 | TUV证书编号: R50354353 |
| 17 | 接线盒 | PV-XT1609Nxyz |  | PV-XT1609Nxyz/TUV/1500V/IP68 | 苏州谐通光伏科技股份有限公司 | TUV证书编号: R50495771 |
| 18 | 电缆线 | 62930 IEC 131 1 x 4,0mm2 |  | 62930 IEC 131 1 x 4,0mm2 | 苏州谐通光伏科技股份有限公司 | 3个 |
| 19 | 连接器 | PV-XT101.2 |  | PV-XT101.2 | 苏州谐通光伏科技股份有限公司 | TUV证书编号: R50524457 |
| 20 | 旁路二极管 | XT4050M-B |  | 3个XT4050M-B | 苏州谐通光伏科技股份有限公司 | TUV证书编号: R50354353 |
| 21 | 接线盒 | 3Qxy |  | 3Qxy/TUV/1500V/IP68 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | TUV证书编号: R50568733 |
| 22 | 电缆线 | 62930 IEC 131 1 x 4,0mm2 |  | 62930 IEC 131 1 x 4,0mm2 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 3个 |
| 23 | 连接器 | QC4.10-cds |  | QC4.10-cds | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | TUV证书编号: R50510013 |
| 24 | 旁路二极管 | QCM4045 |  | 3个QCM4045 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | TUV证书编号: R50447239 |
| 25 | 边框 | 6005-T6 |  | 铝合金，银白，厚度30mm | 广东迈科美新能源科技有限公司 | TUV证书编号: R50353779 |
| 26 | 边框 | 6005-T6 |  | 铝合金，银白，厚度30mm | 江苏佳晨铝业科技有限公司 | 3个 |
| 27 | 边框 | 6005-T6 |  | 铝合金，银白，厚度30mm | 常熟东能光伏科技有限公司 | / |
| 28 | 焊带 | Sn60Pb40 |  | Ø= 0.26±0.01mm | 常州盛悦金属新材料有限公司 |  |
| 29 | 焊带 | Sn60Pb40 |  | Ø= 0.26±0.01mm | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 |  |
| 30 | 汇流条 | Sn60Pb40 |  | 0.3mm x 6.0mm ，0.3mm x 4.0mm | 常州盛悦金属新材料有限公司 |  |
| 31 | 汇流条 | Sn60Pb40 |  | 0.3mm x 6.0mm ，0.3mm x 4.0mm | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 电池片间互联部分 |
| 32 | 黏合密封材料 | 1527 |  | 密封硅胶/1527 | 富乐（苏州）新材料有限公司 | 电池片间互联部分 |
| 33 | 黏合密封材料 | HT906Z |  | 密封硅胶/HT906Z | 上海回天新材料有限公司 | 用于组件引出线和组件内部组串之间汇流条 |
| 34 | 焊接方式和助焊剂 | CX700 |  |  | 珠海长先新材料科技股份有限公司 | 用于组件引出线和组件内部组串之间汇流条 |
| 35 | 焊接方式和助焊剂 | SF180 |  |  | 朝日焊锡科技（无锡）有限公司 | 用于接线盒和边框黏合、封胶 |
| 36 | 定位胶带 | D60F6-2 |  | 高温定位胶带，D60F6-2 | 苏州融智电子科技有限公司 | 用于接线盒和边框黏合、封胶 |
| 37 | 定位胶带 | HZ UV-100 |  | 高温定位胶带，HZ UV-100 | 广东尚瑞新材料有限公司 | 自动焊接 |
| 38 | 灌封胶 | 1533 |  | 灌封胶/1533 | 富乐（苏州）新材料有限公司 | 自动焊接 |
| 39 | 灌封胶 | 5299W-S |  | 灌封胶/5299W-S | 上海回天新材料有限公司 | 电池片定位 |

备注：除标明要求固定搭配组合外，材料可交叉搭配使用。